**Produkt- Popis**

FixCfC je vysoko účinný, koncentrovaný, ekologický čistiaci prostriedok na odstránenie náterov a nečistôt na báze acetylátu.

**Prísady**

Polykarboxyláty, neiónové povrchovo aktívne látky, konzervačné látky, glykolétery, organické zásadité látky, zásady, vonné látky.

**Rozsah**

FixCfC sa môže použiť na odstránenie nežiaducich nečistôt alebo povlakov na báze akrylátu.

**Vlastnosti špecifické pre produkt**

Farba: Svetlo žltá

Vôňa: citrón

pH: 11,7

Expozičná doba: 10 - 15 minút

**Spracovanie**

FixCfC sa môže nanášať handrou, špongiou, štetcom alebo striekaním. V prípade použitia s rozprašovačom sa musia dodržiavať pokyny výrobcu zariadenia.

V závislosti od závažnosti kontaminácie alebo povlakov by sa malo používať riedenie 1: 1 až 1: 5. Po namočení po dobu 10 až 15 minút sa môžu nečistoty / nátery odstrániť v závislosti od povrchu. Po vyčistení dôkladne utrite čistou vodou.

Je vhodné otestovať kompatibilitu v neviditeľnej oblasti, najmä na plastových alebo kovových povrchoch. Nedoporučuje sa na hliníkové povrchy.

**Osobná ochrana**

Pri použití zabezpečte dostatočné vetranie.

Ochrana dýchacích ciest: respirátorové masky s filtrom P2

Ochrana očí: okuliare, pri ktorých existuje riziko postriekania a pri práci nad hlavou

Ochranný odev: ochranný odev proti prachu (na jedno použitie)

Ochrana rúk: kvapalinotesná ochrana rúk (rukavice), napr. vyrobené z nitrilu

**Spotreba**

Spotreba FixCfC (1:1) je približne 100 ml / m2 na jeden pracovný krok. Spotrebované množstvá závisia od štruktúry a nasiakavosti povrchu. Pri striekaní sa musí pri použití vziať do úvahy strata spôsobená rozprašovacou hmlou.

**Čistenie náradia**

Ihneď po použití utrite handričku, špongiu, kefu, pod tečúcou vodou.

**Skladovanie a preprava**

FixCfC skladujte a prepravujte na chladnom, ale nemrznúcom mieste. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr ich spracujte. Čas použiteľnosti od dátumu výroby: 12 mesiacov. Nádoby musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením.

**Obal**

1 liter fľaše (1 balenie obsahuje 6 fliaš)

**Likvidácia**

Zvyšky produktu spláchnite do kanalizácie veľkým množstvom vody, neutralizácia nie je potrebná.

**Označovanie podľa nariadenia o nebezpečných látkach**

Met. Corr. 1, H290 Môže byť korozívna pre kovy.

**Zabezpečenia**

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasti, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytla spoločnosť SICC Coatings GmbH bol stanovený v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu . Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné vybavenie a aplikačné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

**Výrobca:**

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel .: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

[www.sicc-coatings.com](http://www.sicc-coatings.com/)

**Predajca:**

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

http://www.climatecoating.sk/

http://www.thermoshield.sk/

https://www.hfr-ts.com/

http://www.zdrave-byvanie.com/