**Produkt- Popis**

FixPlus je koncentrát primerov na úpravu nasiakavosti minerálnych podkladov.

**Prísady**

Polyakrylátová disperzia, voda, propylénglykol, celulóza, konzervačné látky

**Skupina výrobkov / GIS kód**

BSW20

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

**Rozsah**

Koncentrát FixPlus posilňuje všetky omietkové podklady podľa DIN 18550, ak ich nosnosť nie je dostatočná a nastavuje ich nasiakavosť.

**Vlastnosti špecifické pre produkt**

FixPlus ponúka veľmi dobrú penetráciu povrchu, krátku dobu zasychania, variabilitu difúzie, žiadne rozpúšťadlá a vysokú konečnú pevnosť.

materiálové charakteristiky

- pH: 7,50 - 8,00 pri 20 ° C

- Hustota: 1,02 kg / dm³ podľa ISO 2811-1

**Nariadenie VOC (EG)**

Limitná hodnota od 1. januára 2010 pre blokovanie základných náterových materiálov (kategória produktu g) = 30 g / l.

Tento produkt obsahuje <2 g / l VOC.

**Druh spracovania**

Povrch na použitie koncentrátu FixPlus musí byť vždy stabilný, čistý, savý a suchý.

**Príprava povrchu**

Surové omietkové povrchy, konečná omietka:

očistiť, odstrániť volné časti

Neudržateľný starý náter:

V závislosti od materiálu, ktorý sa má nanášať, umyte, morte alebo odstráňte pomocou vysokotlakových alebo parných čističov

**Spracovanie**

Koncentrát FixPlus sa riedi 1: 1 až 1: 4 vodou v závislosti od charakteru povrchu.

Koncentrát FixPlus môže byť valcovaný (zdola nahor), natieraný alebo striekaný. Pri striekaní sa musí pri použití vziať do úvahy strata spôsobená rozprašovacou hmlou. Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako 5°C. To platí aj pre celé obdobie sušenia. Vo väčšine prípadov stačí jeden základný náter s koncentrátom FixPlus, ak je substrát veľmi savý, môže byť potrebný druhý základný náter. Čas sušenia následných povlakov je približne 4 až 5 hodín. Koncentrát FixPlus musí zaschnúť až po matný povrch.

**Spotreba**

Priemerná spotreba koncentrátu FixPlus je približne 120 ml / m². Množstvá spotreby závisia od štruktúry a nasiakavosti povrchu a môžu sa v prípade potreby určiť pokusným náterom.

**Čistenie náradia**

Ihneď po použití dôkladne opláchnite valčeky, kefy a striekacie zariadenie vodou.

**Skladovanie a preprava**

Skladujte a prepravujte FixPlus v chlade, ale bez mrazu. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr ich spracujte. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

**Obal**

3; 5; 10 litrov

**Likvidácia**

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach.

Kód odpadu 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

**Zabezpečenia**

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.

Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasti, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Informácie poskytla spoločnosť SICC Coatings GmbH bol stanovený v laboratóriu a praxi ako smerné hodnoty. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu . Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné vybavenie a aplikačné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

**Výrobca:**

Od: 04/2018

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Nemecko

Wackenbergstrasse 78-82

Tel .: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49. (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

[www.sicc-coatings.com](http://www.sicc-coatings.com/)

**Predajca:**

HFR, s.r.o.

Dolné Rudiny 1

010 01 Žilina, Slovensko

tel.: +421 903 805121

e-mail: info@hfr.sk

http://www.climatecoating.sk/

http://www.thermoshield.sk/

https://www.hfr-ts.com/

http://www.zdrave-byvanie.com/