**Лека мазилка F-50** се използва като завършващ слой за интериор и екстериор. Дебелина на нанасяния слой до 3 мм.

**Подготовка на субстрата:**

Нанасяме мазилка върху IsoTex R70. Това е окончателното покритие на повърхността.

**Общи препоръки за употреба:** Работете при температура от +5°C до +25°C.

**важно!** През лятото не работете на пряка слънчева светлина. Избягвайте директен дъжд върху мазилката.

**Забележка:** Мазилката F-50 съдържа цимент и вар, които в комбинация с вода предизвикват алкална реакция, затова е необходимо да се предпазват очите и кожата при работа с мазилката. Ако пластирът попадне в очите ви, незабавно ги изплакнете с вода и потърсете медицинска помощ.

**Подготовка на мазилката:**

Изсипете чиста вода в размер на 4,5-5,5 l на торба от 10 kg в кръгъл резервоар с плоско дъно. Изсипете гипс F-50 във водата.

**важно!** Винаги използвайте цялата опаковка за обработка! Недопустима е частична консумация на съдържанието на опаковката. Разбърква се старателно 4-5 минути със строителен миксер на средна скорост до получаване на хомогенна консистенция без бучки. Оставете да престои около 5 минути.

След 5 минути отново разбъркайте мазилката.

Не се допуска смесване в капков миксер !!!.

Правилно замесеният разтвор има хомогенна консистенция без бучки и идеално прилепва към нанасяната повърхност.

**Мазилка Ф-50** е предназначена както за ръчна, така и за машинна обработка. Нанесете мазилка с максимална дебелина 3 mm върху основата с равна повърхност на стената. За ръчна обработка нанесете мазилката върху стената с неръждаема маламашка. След нанасяне на слоя мазилката се изравнява с маламашка и около 20-30 минути след полагането се заравнява с кръгови движения с пластмасова маламашка до получаване на хомогенна повърхностна структура. Основата на мазилката трябва да бъде навлажнена или обработена с проникваща мазилка FixPlus трябва да бъде покрита с ClimateCoating.

**Гаранция:**

Производителят гарантира съответствието на мазилката F-50 с техническите параметри, посочени в този TL, при спазване на принципите на транспорт, съхранение, подготовка и полагане на мазилката. Производителят не носи отговорност за неправилно използване на разтвора и за използването му за цели и условия, които не са посочени в техническото описание.

Гарантирана годност за съхранение в оригинална опаковка, на палети и в сухо помещение - 12 месеца от датата на производство върху опаковката.

**технически параметри**

|  |  |
| --- | --- |
| Дозиране на вода W/F | 0,50-0,55 |
| Обемно тегло на пресен разтвор (kg/m3) | ≤ 1,050 |
| Обемно тегло на втвърдения разтвор (kg/m3) | 550 |
| Якост на опън при огъване (MPa) | Мин. 0,8 |
| Якост на натиск (MPa) | CS II |
| Адхезия към бетон (MPa) | Мин. 0,4 |
| Класификация на реакцията към огън | A1 |
| Издръжливост | 15 цикъла |
| Разход kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

• EN 13914-1 се прилага за проектиране, подготовка и изпълнение на външни мазилки

• Допълнително добавяне на свързващи вещества, пълнители и други добавки или пресяване на смеси не е разрешено.

• Сместа може да се обработва само при температура на въздуха и основата от + 5 °C!!! Да не се използва, когато се очаква замръзване!

• За смесване на сместа трябва да се използва питейна вода или вода, отговаряща на EN1008.

• Изхвърляне на продукта: Поставете използваната опаковка в разрешено сметище за отпадъци. Оставете неизползвания материал да се втвърди и го поставете на сметището за битови отпадъци. Собствена подготовка - код на отпадъците 101311 Отпадъци от други смесени материали, които не са изброени под номера 101309 и 101310. Втвърдена маса - код на отпадъците 170904 Смесени отпадъци от строителство и разрушаване, които не са изброени под номера 170901, 17090

**Първа помощ**

При здравословни проблеми или при съмнение, информирайте лекаря.

При вдишване изведете пострадалия на чист въздух, при проблеми с дишането потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата, измийте кожата с чиста вода и сапун. Третирайте раздразнените зони с възстановяващ крем.

При контакт с очите незабавно измийте отворените клепачи със струя чиста вода в продължение на 15 минути. и след това потърсете медицинска помощ.

При поглъщане изплакнете устата си с вода, изпийте 0,5 литра вода и потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане.

Продуктът може да предизвика алергична реакция при контакт с кожата. Ако симптомите на каквото и да е въздействие (дразнене), причинени от контакт с продукта, не изчезнат след оказване на първа помощ, потърсете медицинска помощ.

Да се съхранява на недостъпно за деца място!

**Правила за безопасност и хигиена**

 

Предупредителен символ: Xi дразнещ

R37/38 Дразни дихателните пътища и кожата.

R41 Риск от сериозно увреждане на очите.

R43 Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата.

S2 Да се пази от деца.

S22 Не вдишвайте праха.

S24 Избягвайте контакт с кожата.

S25 Избягвайте контакт с очите.

S26 При контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

S36/37/39 Носете подходящо защитно облекло, защитни ръкавици и предпазни очила или щит за лице.

S46 При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете този контейнер или етикета.

**Съхранение**

Съхранявайте продукта на сухо място в оригиналната опаковка - пазете го от повреда, излагане на вода и висока относителна влажност. При спазване на посочените условия срокът на годност е 12 месеца от датата, отбелязана върху опаковката.

**Експедиция**

Сухата смес се доставя в хартиени чували на палети, покрити с фолио.

**Направено**

в ЕС за SICC Coatings GmbH

**Валидност**

От 01.06.2020г

Тъй като използването и обработката на продукта не е обект на пряко наше влияние, ние не носим отговорност за щети, причинени от неправилната му употреба. Запазваме си правото да правим промени в резултат на техническия прогрес.