**Lehká štuková omítka F-50** se používá jako dokončovací vrstva pro interiér a exteriér. Aplikovaná tloušťka vrstvy do 3 mm.

**Příprava podkladu:**

Štuk aplikujeme na IsoTex R70. Je to finální povrchová úprava.

**Všeobecná doporučení pro použití:** Práce provádějte při teplotě mezi +5°C a +25°C.

**Důležité!** V létě nepracujte při přímém slunečním světle. Vyvarujte se přímému působení deště na omítku.

**Poznámka:** Omítka F-50 obsahuje cement a vápno, které v kombinaci s vodou vyvolávají alkalickou reakci, proto při práci s omítkou je nutno chránit oči a pokožku. Pokud se omítka dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.

**Příprava omítky:**

Nalijte čistou vodu v poměru 4,5 – 5,5 l na 10 kg pytel do kulaté nádrže s plochým dnem. Do vody nasypte omítku F-50.

**Důležité!** Ke zpracování vždy použijte celé balení! Částečná spotřeba obsahu balení je nepřípustná. Důkladně promíchejte po dobu 4-5 minut stavebním míchadlem se středními otáčkami, aby se získala homogenní konzistence bez hrudek. Nechte odstát cca 5 minut.

Po 5 minutách omítku důkladně opět promíchejte.

Je nepřípustné míchání ve spádové míchačce !!!.

Správně promíchaná malta má homogenní konzistenci bez hrudek a dokonale přilne k nanášenému povrchu.

**Omítka F-50** je určena pro ruční i strojní zpracování. Na podklad s rovnoměrným povrchem stěny nanášejte omítku o tloušťce max. 3 mm. Při ručním zpracování naneste omítku na zeď nerezovou stěrkou. Po nanesení vrstvy vyrovnejte omítku stěrkou a cca 20-30 minut po nanesení omítku zarovnejte kruhovými pohyby plastovou stěrkou a vytvořte homogenní povrchovou strukturu. Podklad omítky je nutno zvlhčit, nebo opatřit penetračním nátěrem FixPlus Omítku je nutno opatřit nátěrem ClimateCoating.

**Záruka:**

Výrobce zaručuje shodu omítky F-50 s technickými parametry uvedenými v tomto TL za předpokladu, že jsou dodrženy zásady přepravy, skladování, přípravy a aplikace omítky. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití malty a za její použití pro účely a podmínky neuvedené v technickém popisu.

Zaručená skladovatelnost v originálním balení, na paletách a v suché místnosti - 12 měsíců od data výroby na obalu.

**Technické parametry**

|  |  |
| --- | --- |
| Dávkování vody W/F | 0,50-0,55 |
| Objemová hmotnost čerstvé malty (kg/m3) | ≤ 1.050 |
| Objemová hmotnost zatvrdlé malty (kg/m3) | 550 |
| Pevnost v tahu za ohybu (MPa) | Min. 0,8 |
| Pevnost v tlaku (MPa) | CS II |
| Přídržnost na betonu (MPa) | Min. 0,4 |
| Klasifikace reakce na oheň | A1 |
| Trvanlivost | 15 cyklů |
| Spotřeba kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

UPOZORNĚNÍ:

• Na navrhování, přípravu a provádění vnějších omítek platí EN 13914-1

• Dodatečné přidávání pojiv, plniva a jiných přísad nebo prosévání směsí je nepřípustné.

• Směs lze zpracovávat pouze při teplotě vzduchu a podkladu na + 5 °C!!! Při očekávaných mrazech nepoužívat!

• K rozmíchání směsi je nutno použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN1008.

• Likvidace výrobku: Použité obaly uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu. Vlastní přípravek – kód odpadu 101311 Odpady z jiných směsných materiálů neuvedených pod čísly 101309 a 101310. Vytvrzená hmota – kód odpadu 170904 Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 17090

**První pomoc**

Projeví-li se zdravotní problémy nebo v případě pochybností uvědomte lékaře.

Při nadýchání přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, při dechových problémech přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží omyjte pokožku čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete reparačním krémem.

Při zasažení očí, ihned promývejte při otevřených očních víčkách proudem čisté vody po dobu 15 min. a následně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte 0,5 litru vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

Přípravek může vyvolat alergickou reakci při styku s pokožkou. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladujte mimo dosah dětí!

**Bezpečnost a hygienické předpisy**

 

Signální slovo: **Nebezpečí**

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek výrobce.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře.

P302+P352: PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění pokožky nebo vyrážce

P333+P313: Vyhledejte lékařskou pomoc / péči.

P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přenést osobu na čerstvý vzduch a nechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal na sběrném místě určeném podle místních předpisů.

**Skladování**

Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců od data, vyznačeného na obalu.

**Expedice**

Suchá směs se dodává v papírových pytlích na paletách krytých fólií.

**Vyrobeno**

v EU pro SICC Coatings GmbH

**Platnost**

Od 1.6.2020

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.