**Lys stukpuds F-50** anvendes som afslutningslag til indvendig og udvendig. Påført lagtykkelse op til 3 mm.

**Forberedelse af underlaget:**

Vi påfører stuk på IsoTex R70. Det er den endelige overfladefinish.

**Generelle anbefalinger til brug:** Arbejd ved en temperatur mellem +5°C og +25°C.

**Vigtig!** Om sommeren må du ikke arbejde i direkte sollys. Undgå direkte regn på gipsen.

**Bemærk:** F-50 gips indeholder cement og kalk, som i kombination med vand forårsager en alkalisk reaktion, så det er nødvendigt at beskytte øjne og hud, når der arbejdes med gipsen. Hvis du får plasteret i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge.

**Forberedelse af gips:**

Hæld rent vand i en mængde på 4,5-5,5 l pr. 10 kg pose i en rund tank med flad bund. Hæld F-50 gips i vandet.

**Vigtig!** Brug altid hele pakken til forarbejdning! Delvis forbrug af pakkens indhold er ikke tilladt. Bland grundigt i 4-5 minutter med en konstruktionsblander ved middel hastighed for at opnå en homogen konsistens uden klumper. Lad stå i ca 5 minutter.

Efter 5 minutter blandes gipsen grundigt igen.

Blanding i en dråbeblander er ikke tilladt !!!.

Korrekt blandet mørtel har en homogen konsistens uden klumper og klæber perfekt til den påførte overflade.

**Gips F-50** er beregnet til både manuel og maskinel bearbejdning. Påfør puds med en maksimal tykkelse på 3 mm på underlaget med en jævn vægflade. Ved manuel bearbejdning påføres gipsen på væggen med en rustfri stålspartel. Efter påføring af laget udjævnes pudsen med en spartel og ca. 20-30 minutter efter påføring afrettes pudsen med cirkulære bevægelser med en plastspartel for at skabe en homogen overfladestruktur. Pudsens bund skal fugtes eller behandles med FixPlus penetrerende belægning. Pudsen skal belægges med ClimateCoating.

**Garanti:**

Producenten garanterer, at F-50 gipset er i overensstemmelse med de tekniske parametre, der er specificeret i denne TL, forudsat at principperne for transport, opbevaring, klargøring og påføring af gipset overholdes. Producenten er ikke ansvarlig for forkert brug af mørtlen og for dens anvendelse til formål og forhold, der ikke er specificeret i den tekniske beskrivelse.

Garanteret opbevaring i original emballage, på paller og i tørt rum - 12 måneder fra produktionsdatoen på emballagen.

**Tekniske parametre**

|  |  |
| --- | --- |
| Vanddosering W/F | 0,50-0,55 |
| Volumetrisk vægt af frisk mørtel (kg/m3) | ≤ 1.050 |
| Volumetrisk vægt af hærdet mørtel (kg/m3) | 550 |
| Bøjningstrækstyrke (MPa) | Min. 0,8 |
| Trykstyrke (MPa) | CS II |
| Vedhæftning til beton (MPa) | Min. 0,4 |
| Klassificering af reaktion på brand | A1 |
| Holdbarhed | 15 cyklusser |
| Forbrug kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

VARSEL:

• EN 13914-1 gælder for projektering, klargøring og udførelse af udvendig pudsning

• Yderligere tilsætning af bindemidler, fyldstoffer og andre tilsætningsstoffer eller screening af blandinger er ikke tilladt.

• Blandingen kan kun forarbejdes ved luft- og underlagstemperaturer på + 5 °C!!! Må ikke bruges, når der forventes frost!

• Der skal bruges drikkevand eller vand i overensstemmelse med EN1008 til at blande blandingen.

• Bortskaffelse af produktet: Anbring den brugte emballage på en autoriseret affaldsplads. Lad det ubrugte materiale hærde og læg det på en kommunal affaldsplads. Egen klargøring - affaldskode 101311 Affald fra andre blandede materialer, der ikke er opført under numrene 101309 og 101310. Hærdet masse - affaldskode 170904 Blandet bygge- og anlægsaffald ikke opført under numrene 170901, 17090

**Førstehjælp**

I tilfælde af helbredsproblemer eller i tvivlstilfælde skal du informere lægen.

I tilfælde af indånding, flyt offeret til frisk luft, i tilfælde af vejrtrækningsproblemer tilkald lægehjælp.

I tilfælde af hudkontakt, vask huden med rent vand og sæbe. Behandl irriterede områder med reparationscreme.

I tilfælde af kontakt med øjnene, vask straks øjenlågene åbne med en strøm af rent vand i 15 min. og søg derefter læge.

Ved indtagelse, skyl munden med vand, drik 0,5 liter vand og søg lægehjælp. Fremkald ikke opkastning.

Produktet kan forårsage en allergisk reaktion ved kontakt med huden. Hvis symptomerne på en påvirkning (irritation) forårsaget af kontakt med produktet ikke forsvinder efter førstehjælp, søg lægehjælp.

Opbevares utilgængeligt for børn!

**Sikkerheds- og hygiejnebestemmelser**

 

Advarselssymbol: Xi irriterende

R37/38 Irriterer luftvejene og huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R43 Kan give overfølsomhed ved hudkontakt.

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S22 Indånd ikke støv.

S24 Undgå kontakt med huden.

S25 Undgå kontakt med øjnene.

S26 I tilfælde af øjenkontakt, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.

S36/37/39 Bær egnet beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm.

S46 Ved indtagelse, søg omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Opbevaring**

Opbevar produktet på et tørt sted i den originale emballage - beskyt det mod beskadigelse, udsættelse for vand og høj relativ luftfugtighed. Hvis de angivne forhold overholdes, er holdbarheden 12 måneder fra den dato, der er angivet på emballagen.

**Ekspedition**

Den tørre blanding leveres i papirsposer på paller beklædt med folie.

**Lavet**

i EU for SICC Coatings GmbH

**Gyldighed**

Fra 1.6.2020

Da brugen og behandlingen af produktet ikke er underlagt vores direkte indflydelse, er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af dets forkerte brug. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske fremskridt.