**Lagana štukatura F-50** koristi se kao završni sloj za unutarnje i vanjske radove. Debljina nanesenog sloja do 3 mm.

**Priprema supstrata:**

Nanosimo žbuku na IsoTex R70. To je završna obrada površine.

**Opće preporuke za upotrebu:** Raditi na temperaturi od +5°C do +25°C.

**Važno!** Ljeti nemojte raditi na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Izbjegavajte izravnu kišu na žbuku.

**Napomena:** Žbuka F-50 sadrži cement i vapno koji u kombinaciji s vodom izazivaju alkalnu reakciju, pa je pri radu sa žbukom potrebno zaštititi oči i kožu. Ako vam flaster dospije u oči, odmah ih isperite vodom i potražite liječničku pomoć.

**Priprema žbuke:**

U okrugli spremnik s ravnim dnom ulijte čistu vodu u količini od 4,5-5,5 l na vreću od 10 kg. Ulijte gips F-50 u vodu.

**Važno!** Za obradu uvijek koristiti cijelo pakiranje! Djelomična potrošnja sadržaja pakiranja je nedopuštena. Temeljito miješajte 4-5 minuta, graditeljskom mješalicom na srednjoj brzini, da dobijete homogenu konzistenciju bez grudica. Ostavite da odstoji cca.

Nakon 5 minuta ponovno temeljito promiješajte žbuku.

Miješanje u mikseru na kap nije dopušteno !!!.

Pravilno umiješan mort ima homogenu konzistenciju bez grudica i savršeno prianja na nanesenu površinu.

**Gips F-50** namijenjen je za ručnu i strojnu obradu. Na podlogu s ravnom površinom zida nanijeti žbuku u maksimalnoj debljini od 3 mm. Za ručnu obradu žbuku nanesite na zid nehrđajućom čeličnom žlicom. Nakon nanošenja sloja žbuku poravnati lopaticom i otprilike 20-30 minuta nakon nanošenja kružnim pokretima plastičnom lopaticom poravnati žbuku do homogene strukture površine. Podlogu žbuke potrebno je navlažiti ili premazati penetrirajućim premazom FixPlus.

**Jamstvo:**

Proizvođač jamči sukladnost žbuke F-50 s tehničkim parametrima navedenim u ovom TL uz poštivanje načela prijevoza, skladištenja, pripreme i nanošenja žbuke. Proizvođač ne odgovara za nepravilnu uporabu morta te za njegovu uporabu u svrhe i uvjete koji nisu navedeni u tehničkom opisu.

Zajamčena mogućnost skladištenja u originalnom pakiranju, na paletama iu suhoj prostoriji - 12 mjeseci od datuma proizvodnje navedenog na pakiranju.

**tehnički parametri**

|  |  |
| --- | --- |
| Doziranje vode W/F | 0,50-0,55 |
| Volumetrijska težina svježeg morta (kg/m3) | ≤ 1,050 |
| Volumetrijska težina očvrslog morta (kg/m3) | 550 |
| Vlačna čvrstoća na savijanje (MPa) | Min. 0.8 |
| Čvrstoća na pritisak (MPa) | CS II |
| Prianjanje na beton (MPa) | Min. 0.4 |
| Klasifikacija reakcije na požar | A1 |
| Izdržljivost | 15 ciklusa |
| Potrošnja kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

OBAVIJEST:

• EN 13914-1 primjenjuje se na projektiranje, pripremu i izvođenje vanjskog žbukanja

• Dodatno dodavanje veziva, punila i drugih aditiva ili prosijavanje smjesa nije dopušteno.

• Smjesa se može obrađivati samo pri temperaturama zraka i podloge od + 5 °C!!! Ne koristiti kada se očekuje mraz!

• Za miješanje smjese mora se koristiti voda za piće ili voda koja je u skladu s EN1008.

• Zbrinjavanje proizvoda: Iskorištenu ambalažu odložite na ovlašteno odlagalište otpada. Ostavite neiskorišteni materijal da se stvrdne i odložite ga na odlagalište komunalnog otpada. Vlastita priprema - šifra otpada 101311 Otpad od ostalih miješanih materijala koji nisu navedeni pod brojevima 101309 i 101310. Stvrdnuta masa - šifra otpada 170904 Miješani građevinski otpad koji nije naveden pod brojevima 170901, 17090

**Prva pomoć**

U slučaju zdravstvenih problema ili u slučaju sumnje, obavijestite liječnika.

U slučaju udisanja izmjestiti unesrećenog na svježi zrak, u slučaju problema s disanjem pozvati liječničku pomoć.

U slučaju dodira s kožom, operite kožu čistom vodom i sapunom. Iritirana područja tretirajte obnavljajućom kremom.

U slučaju kontakta s očima odmah ispirati otvorene kapke mlazom čiste vode 15 min. a zatim potražite liječničku pomoć.

U slučaju gutanja isprati usta vodom, popiti 0,5 litara vode i potražiti liječničku pomoć. Ne izazivati povraćanje.

Proizvod može izazvati alergijsku reakciju u dodiru s kožom. Ako simptomi bilo kakvog udara (iritacije) uzrokovani dodirom s proizvodom ne nestanu nakon pružanja prve pomoći, potražite liječničku pomoć.

Čuvati izvan dohvata djece!

**Sigurnosni i higijenski propisi**

 

Simbol upozorenja: Xi nadražujuće

R37/38 Nadražuje dišne puteve i kožu.

R41 Opasnost od ozbiljnog oštećenja očiju.

R43 Može izazvati preosjetljivost u dodiru s kožom.

S2 Čuvati izvan dohvata djece.

S22 Ne udisati prašinu.

S24 Izbjegavati dodir s kožom.

S25 Izbjegavati kontakt s očima.

S26 U slučaju dodira s očima odmah isprati s puno vode i potražiti savjet liječnika.

S36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale ili štitnik za lice.

S46 Ako se proguta, odmah potražite savjet liječnika i pokažite ovaj spremnik ili naljepnicu.

**Skladištenje**

Proizvod čuvati na suhom mjestu u originalnom pakiranju - zaštititi ga od oštećenja, izlaganja vodi i visokoj relativnoj vlazi. Uz poštivanje navedenih uvjeta rok trajanja je 12 mjeseci od datuma označenog na pakiranju.

**Ekspedicija**

Suha smjesa se isporučuje u papirnatim vrećama na paletama obloženim folijom.

**napravljeno**

u EU za SICC Coatings GmbH

**Valjanost**

Od 1.6.2020

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije pod našim izravnim utjecajem, ne odgovaramo za štete nastale njegovom nepravilnom uporabom. Zadržavamo pravo izmjena kao rezultat tehničkog napretka.