**Az F-50 világos stukkóvakolat** belső és külső befejező rétegként használható. Felhordott rétegvastagság 3 mm-ig.

**Az aljzat előkészítése:**

Az IsoTex R70-et stukkóval hordjuk fel. Ez a végső felületkezelés.

**Általános felhasználási javaslatok:** +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten dolgozzon.

**Fontos!** Nyáron ne dolgozzon közvetlen napfényben. Kerülje a vakolatra eső közvetlen esőt.

**Megjegyzés:** Az F-50 vakolat cementet és meszet tartalmaz, amelyek vízzel kombinálva lúgos reakciót váltanak ki, ezért a vakolattal végzett munka során a szem és a bőr védelme szükséges. Ha a vakolat a szemébe kerül, azonnal öblítse ki vízzel és forduljon orvoshoz.

**Gipsz előkészítés:**

Öntsön tiszta vizet 10 kg-os zsákonként 4,5-5,5 l mennyiségben egy kerek, lapos aljú tartályba. Öntsön F-50 vakolatot a vízbe.

**Fontos!** A feldolgozáshoz mindig a teljes csomagot használja! A csomag tartalmának részleges elfogyasztása nem megengedett. Alaposan keverje 4-5 percig építőipari mixerrel közepes sebességgel, hogy homogén, csomómentes állagot kapjon. 5 percig állni hagyjuk.

5 perc elteltével ismét alaposan keverje össze a vakolatot.

Cseppkeverőben keverni tilos!!!.

A megfelelően összekevert habarcs homogén, csomómentes konzisztenciájú, és tökéletesen tapad a felhordott felülethez.

**A Gipsz F-50** kézi és gépi megmunkálásra egyaránt alkalmas. Maximum 3 mm vastag vakolatot hordjon fel az alapra egyenletes falfelülettel. Kézi megmunkálás esetén a vakolatot rozsdamentes acél simítóval hordja fel a falra. A réteg felhordása után a vakolatot simítóval egyenlítse ki, majd kb. 20-30 perccel a felhordás után műanyag simítóval körkörös mozdulatokkal simítsa ki a vakolatot, hogy homogén felületi szerkezetet hozzon létre. A vakolat alapját meg kell nedvesíteni vagy FixPlus áthatoló bevonattal kell kezelni A vakolatot ClimateCoating-el kell bevonni.

**Garancia:**

A gyártó garantálja, hogy az F-50 vakolat megfelel a jelen TL-ben meghatározott műszaki paramétereknek, feltéve, hogy a vakolat szállításának, tárolásának, előkészítésének és felhordásának elveit betartják. A gyártó nem vállal felelősséget a habarcs helytelen használatáért, valamint a műszaki leírásban nem szereplő célokra és feltételekre történő felhasználásáért.

Eredeti csomagolásban, raklapon és száraz helyiségben garantált eltarthatóság - a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónapig.

**technikai paraméterek**

|  |  |
| --- | --- |
| Vízadagolás W/F | 0,50-0,55 |
| Friss habarcs térfogatsúlya (kg/m3) | ≤ 1,050 |
| Megkeményedett habarcs térfogatsúlya (kg/m3) | 550 |
| Hajlítási szakítószilárdság (MPa) | Min. 0.8 |
| Nyomószilárdság (MPa) | CS II |
| Tapadás betonhoz (MPa) | Min. 0.4 |
| A tűzzel szembeni viselkedés osztályozása | A1 |
| Tartósság | 15 ciklus |
| Anyagszükséglet kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

ÉRTESÍTÉS:

• Az EN 13914-1 a külső vakolás tervezésére, előkészítésére és kivitelezésére vonatkozik

• Kötőanyagok, töltőanyagok és egyéb adalékanyagok további hozzáadása vagy a keverékek szitálása nem megengedett.

• A keverék csak +5 °C-os levegő- és aljzathőmérsékleten dolgozható fel!!! Ne használja, ha fagy várható!

• A keverék keveréséhez ivóvizet vagy EN1008-nak megfelelő vizet kell használni.

• A termék ártalmatlanítása: Helyezze a használt csomagolást egy engedélyezett hulladéklerakóba. Hagyja megkeményedni a fel nem használt anyagot, és helyezze egy kommunális hulladéklerakóba. Saját készítmény – hulladékkód: 101311 A 101309 és 101310 szám alatt nem szereplő egyéb vegyes anyagokból származó hulladékok. Edzett tömeg – hulladékkód 170904 Vegyes építési és bontási hulladék, amely nem szerepel a 170901, 17090 szám alatt

**Elsősegély**

Egészségügyi probléma vagy kétség esetén értesítse orvosát.

Belélegzés esetén a sérültet vigyük friss levegőre, légzési problémák esetén hívjunk orvosi segítséget.

Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt tiszta vízzel és szappannal. Az irritált területeket javító krémmel kezelje.

Szemmel való érintkezés esetén azonnal mossa ki a szemhéjakat tiszta vízzel 15 percig. majd forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén öblítse ki a száját vízzel, igyon 0,5 liter vizet és kérjen orvosi segítséget. Ne hánytasd magad.

A termék bőrrel érintkezve allergiás reakciót válthat ki. Ha a termékkel való érintkezésből eredő ütés (irritáció) tünetei az elsősegélynyújtás után sem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

Gyermekek elől elzárva tárolandó!

**Biztonsági és higiéniai előírások**

 

Figyelmeztető szimbólum: Xi irritáló

R37/38 Izgatja a légutakat és a bőrt.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

S2 Gyermekek elől elzárva tartandó.

S22 A port nem szabad belélegezni.

S24 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést.

S25 Kerülni kell a szembe jutást.

S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget vagy arcvédőt kell viselni.

S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

**Tárolás**

Tárolja a terméket száraz helyen az eredeti csomagolásban - óvja a sérüléstől, a víztől és a magas relatív páratartalomtól. A feltüntetett feltételek betartása esetén a szavatossági idő a csomagoláson feltüntetett dátumtól számított 12 hónap.

**Expedíció**

A száraz keveréket papírzacskóban, fóliával letakart raklapokon szállítjuk.

**Készült**

az EU-ban a SICC Coatings GmbH számára

**Érvényesség**

2020.6.1-től

Mivel a termék használata és feldolgozása nincs közvetlen befolyásunknak kitéve, nem vállalunk felelősséget a helytelen használatból eredő károkért. Fenntartjuk a jogot a változtatásokra a műszaki fejlődés következtében.