**L'intonaco leggero in stucco F-50** viene utilizzato come strato di finitura per interni ed esterni. Spessore dello strato applicato fino a 3 mm.

**Preparazione del supporto:**

Applichiamo lo stucco su IsoTex R70. È la finitura superficiale finale.

**Consigli generali d'uso:** Lavorare ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

**Importante!** In estate non lavorare alla luce diretta del sole. Evitare la pioggia diretta sull'intonaco.

**Nota:** l'intonaco F-50 contiene cemento e calce, che in combinazione con l'acqua provocano una reazione alcalina, quindi è necessario proteggere gli occhi e la pelle quando si lavora con l'intonaco. Se il cerotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua e consultare un medico.

**Preparazione dell'intonaco:**

Versare acqua pulita in ragione di 4,5-5,5 l per sacco da 10 kg in una vasca rotonda a fondo piatto. Versare l'intonaco F-50 nell'acqua.

**Importante!** Utilizzare sempre l'intero pacchetto per l'elaborazione! Il consumo parziale del contenuto della confezione non è ammesso. Mescolare accuratamente per 4-5 minuti, con impastatrice a velocità media, fino ad ottenere una consistenza omogenea e senza grumi. Lasciare riposare per ca.

Dopo 5 minuti, mescolare nuovamente accuratamente l'intonaco.

Non è consentita la miscelazione in un mixer a goccia !!!.

La malta opportunamente miscelata ha una consistenza omogenea senza grumi e aderisce perfettamente alla superficie applicata.

**Plaster F-50** è destinato sia alla lavorazione manuale che a macchina. Applicare intonaco dello spessore massimo di 3 mm sul fondo con superficie della parete uniforme. Per la lavorazione manuale applicare l'intonaco a parete con frattone in acciaio inox. Dopo aver applicato lo strato livellare l'intonaco con una spatola e dopo circa 20-30 minuti dall'applicazione livellare l'intonaco con movimenti circolari con una spatola di plastica per creare una struttura superficiale omogenea. La base dell'intonaco deve essere inumidita o trattata con il rivestimento penetrante FixPlus. L'intonaco deve essere rivestito con ClimateCoating.

**Garanzia:**

Il produttore garantisce la conformità dell'intonaco F-50 ai parametri tecnici specificati nelle presenti TL, a condizione che siano rispettati i principi di trasporto, stoccaggio, preparazione e applicazione dell'intonaco. Il produttore non è responsabile per un uso improprio della malta e per il suo utilizzo per scopi e condizioni non specificati nella descrizione tecnica.

Conservabilità garantita negli imballi originali, su bancali e in luogo asciutto - 12 mesi dalla data di produzione riportata sull'imballo.

**parametri tecnici**

|  |  |
| --- | --- |
| Dosaggio acqua W/F | 0,50-0,55 |
| Peso volumetrico della malta fresca (kg/m3) | ≤ 1.050 |
| Peso volumetrico della malta indurita (kg/m3) | 550 |
| Resistenza alla trazione alla flessione (MPa) | minimo 0,8 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | CSII |
| Aderenza al calcestruzzo (MPa) | minimo 0.4 |
| Classificazione di reazione al fuoco | A1 |
| Durabilità | 15 cicli |
| Consumo kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

AVVISO:

• La EN 13914-1 si applica alla progettazione, preparazione ed esecuzione degli intonaci esterni

• Non è consentita l'ulteriore aggiunta di leganti, riempitivi e altri additivi o lo screening delle miscele.

• La miscela può essere lavorata solo con temperatura dell'aria e del supporto di + 5 °C!!! Non utilizzare quando è previsto il gelo!

• Per l'impasto dell'impasto deve essere utilizzata acqua potabile o conforme alla EN1008.

• Smaltimento del prodotto: conferire l'imballo usato in una discarica autorizzata. Lasciare indurire il materiale non utilizzato e smaltirlo in una discarica comunale. Preparazione propria - codice rifiuto 101311 Rifiuti provenienti da altri materiali misti non elencati ai numeri 101309 e 101310. Massa indurita - codice rifiuto 170904 Rifiuti misti da costruzione e demolizione non elencati ai numeri 170901, 17090

**Primo soccorso**

In caso di problemi di salute o in caso di dubbi informare il medico.

In caso di inalazione trasportare l'infortunato all'aria aperta, in caso di problemi respiratori chiamare l'aiuto medico.

In caso di contatto con la pelle, lavare la pelle con acqua pulita e sapone. Tratta le zone irritate con una crema riparatrice.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente, a palpebre aperte, con un getto di acqua pulita per 15 min. e poi consultare un medico.

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua, bere 0,5 litri di acqua e consultare un medico. Non provoca il vomito.

Il prodotto può provocare una reazione allergica a contatto con la pelle. Se i sintomi di qualsiasi impatto (irritazione) causati dal contatto con il prodotto non scompaiono dopo aver fornito il primo soccorso, consultare un medico.

Conservare fuori dalla portata dei bambini!

**Norme di sicurezza e igiene**

 

Simbolo di avvertenza: Xi irritante

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

S2 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

S22 Non respirare le polveri.

S24 Evitare il contatto con la pelle.

S25 Evitare il contatto con gli occhi.

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S36/37/39 Indossare indumenti protettivi adatti, guanti protettivi e occhiali di sicurezza o uno schermo facciale.

S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Magazzinaggio**

Conservare il prodotto in un luogo asciutto nella confezione originale - proteggerlo da danni, esposizione all'acqua e umidità relativa elevata. Se vengono rispettate le condizioni indicate, la durata di conservazione è di 12 mesi dalla data riportata sulla confezione.

**Spedizione**

La miscela secca viene consegnata in sacchi di carta su pallet ricoperti di pellicola.

**Fatto**

nell'UE per SICC Coatings GmbH

**Validità**

Dal 1.6.2020

Poiché l'uso e la lavorazione del prodotto non sono soggetti alla nostra diretta influenza, non siamo responsabili per i danni causati dal suo uso improprio. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche dovute al progresso tecnico.