**Lekki tynk sztukatorski F-50** stosowany jest jako warstwa wykończeniowa wewnątrz i na zewnątrz. Grubość nakładanej warstwy do 3 mm.

**Przygotowanie podłoża:**

Nakładamy sztukaterię na IsoTex R70. Jest to ostateczne wykończenie powierzchni.

**Ogólne zalecenia dotyczące stosowania:** Pracować w temperaturze od +5°C do +25°C.

**Ważny!** Latem nie należy pracować w bezpośrednim świetle słonecznym. Unikać bezpośredniego deszczu na tynk.

**Uwaga:** Tynk F-50 zawiera cement i wapno, które w połączeniu z wodą powodują odczyn zasadowy, dlatego podczas pracy z tynkiem należy chronić oczy i skórę. Jeżeli plaster dostanie się do oczu, należy je natychmiast przepłukać wodą i zwrócić się o pomoc lekarską.

**Przygotowanie tynku:**

Do okrągłego zbiornika z płaskim dnem wlać czystą wodę w ilości 4,5-5,5 l na worek 10 kg. Do wody wlać tynk F-50.

**Ważny!** Do przetwarzania zawsze używaj całego opakowania! Niedopuszczalne jest częściowe zużycie zawartości opakowania. Dokładnie mieszać przez 4-5 minut mikserem budowlanym na średnich obrotach, do uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek. Odstawić na ok. 5 minut.

Po 5 minutach ponownie dokładnie wymieszaj tynk.

Zabronione jest mieszanie w mikserze kroplowym!!!.

Prawidłowo wymieszana zaprawa ma jednorodną konsystencję bez grudek i doskonale przylega do nakładanej powierzchni.

**Tynk F-50** przeznaczony jest do obróbki ręcznej i maszynowej. Na podłoże o równej powierzchni ściany nałożyć tynk o maksymalnej grubości 3 mm. W przypadku obróbki ręcznej tynk nakładać na ścianę pacą ze stali nierdzewnej. Po nałożeniu warstwy tynk wyrównać pacą i po około 20-30 minutach od nałożenia tynk wypoziomować okrężnymi ruchami pacą plastikową do uzyskania jednolitej struktury powierzchni. Podłoże tynku należy zwilżyć lub pokryć powłoką penetrującą FixPlus. Tynk należy pokryć powłoką ClimateCoating.

**Gwarancja:**

Producent gwarantuje zgodność tynku F-50 z parametrami technicznymi określonymi w niniejszej TL pod warunkiem przestrzegania zasad transportu, przechowywania, przygotowania i stosowania tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie zaprawy oraz za jej użycie do celów i warunków nie określonych w opisie technicznym.

Gwarantowana możliwość przechowywania w oryginalnych opakowaniach, na paletach i w suchym pomieszczeniu - 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

**parametry techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| Dozowanie wody W/F | 0,50-0,55 |
| Masa objętościowa świeżej zaprawy (kg/m3) | ≤ 1,050 |
| Masa objętościowa stwardniałej zaprawy (kg/m3) | 550 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (MPa) | Min. 0,8 |
| Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | CS II |
| Przyczepność do betonu (MPa) | Min. 0,4 |
| Klasyfikacja reakcji na ogień | A1 |
| Trwałość | 15 cykli |
| Zużycie kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

OGŁOSZENIE:

• EN 13914-1 dotyczy projektowania, przygotowania i wykonywania tynków zewnętrznych

• Niedozwolone jest dodatkowe dodawanie spoiw, wypełniaczy i innych dodatków lub przesiewanie mieszanin.

• Mieszankę można obrabiać wyłącznie przy temperaturze powietrza i podłoża +5°C!!! Nie stosować w przypadku przewidywanych przymrozków!

• Do mieszania mieszaniny należy używać wody pitnej lub wody zgodnej z EN1008.

• Likwidacja produktu: Zużyte opakowanie należy wyrzucić do autoryzowanego składowiska odpadów. Niezużyty materiał pozostawić do stwardnienia i wyrzucić na wysypisko odpadów komunalnych. Przygotowanie własne - kod odpadu 101311 Odpady innych materiałów zmieszanych niewymienione pod numerami 101309 i 101310. Masa utwardzona - kod odpadu 170904 Zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe niewymienione pod numerami 170901, 17090

**Pierwsza pomoc**

W przypadku problemów zdrowotnych lub w przypadku wątpliwości należy poinformować lekarza.

W przypadku wdychania poszkodowanego wynieść na świeże powietrze, w przypadku problemów z oddychaniem wezwać pomoc lekarską.

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć skórę czystą wodą i mydłem. Nałóż na podrażnione miejsca krem naprawczy.

W przypadku dostania się preparatu do oczu, natychmiast przemyć otwarte powieki strumieniem czystej wody przez 15 min. a następnie zwrócić się o pomoc lekarską.

W przypadku połknięcia przepłukać usta wodą, wypić 0,5 litra wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów.

Produkt może powodować reakcję alergiczną w kontakcie ze skórą. Jeżeli objawy jakiegokolwiek uderzenia (podrażnienia) spowodowane kontaktem z produktem nie ustępują po udzieleniu pierwszej pomocy, należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

**Przepisy bezpieczeństwa i higieny**

 

Symbol ostrzegawczy: Xi drażniący

R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

S2 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

S22 Nie wdychać pyłu.

S24 Unikać kontaktu ze skórą.

S25 Unikać kontaktu z oczami.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary ochronne lub osłonę twarzy.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.

**Składowanie**

Produkt przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu - chronić przed uszkodzeniem, działaniem wody i wysoką wilgotnością względną. Przy zachowaniu podanych warunków termin przydatności do spożycia wynosi 12 miesięcy od daty umieszczonej na opakowaniu.

**Wyprawa**

Sucha mieszanka dostarczana jest w workach papierowych na paletach przykrytych folią.

**Zrobiony**

w UE dla SICC Coatings GmbH

**Ważność**

Od 1.6.2020

Ponieważ użytkowanie i obróbka produktu nie podlega naszemu bezpośredniemu wpływowi, nie odpowiadamy za szkody spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem. Zastrzegamy sobie prawo do zmian wynikających z postępu technicznego.