**Tencuiala de stuc ușor F-50** este folosită ca strat de finisare pentru interior și exterior. Grosimea stratului aplicat până la 3 mm.

**Pregătirea substratului:**

Aplicam stuc pe IsoTex R70. Este finisajul final al suprafeței.

**Recomandări generale de utilizare:** Lucrați la o temperatură cuprinsă între +5°C și +25°C.

**Important!** Vara, nu lucrați în lumina directă a soarelui. Evitați ploaia directă pe tencuială.

**Notă:** Tencuiala F-50 conține ciment și var, care în combinație cu apa provoacă o reacție alcalină, de aceea este necesar să se protejeze ochii și pielea atunci când se lucrează cu tencuiala. Dacă tencuiala intră în ochi, clătiți-i imediat cu apă și solicitați asistență medicală.

**Prepararea tencuielii:**

Se toarnă apă curată în proporție de 4,5-5,5 l per sac de 10 kg într-un rezervor rotund cu fund plat. Turnați tencuiala F-50 în apă.

**Important!** Utilizați întotdeauna întregul pachet pentru procesare! Consumul parțial al conținutului pachetului este inadmisibil. Se amestecă bine timp de 4-5 minute, cu un mixer de construcție la viteză medie, pentru a obține o consistență omogenă, fără cocoloașe. Se lasa sa stea cca 5 minute.

După 5 minute, amestecați bine tencuiala din nou.

Amestecarea într-un mixer cu picături nu este permisă !!!.

Mortarul amestecat corespunzator are o consistenta omogena fara cocoloase si adera perfect pe suprafata aplicata.

**Tencuiala F-50** este destinată atât prelucrării manuale, cât și mașinilor. Aplicati tencuiala cu o grosime de maxim 3 mm pe baza cu o suprafata uniforma a peretelui. Pentru prelucrarea manuală, aplicați tencuiala pe perete cu o mistrie din oțel inoxidabil. După aplicarea stratului, nivelați tencuiala cu mistria și la aproximativ 20-30 de minute după aplicare, nivelați tencuiala cu mistrii circulare cu mistria de plastic pentru a crea o structură de suprafață omogenă. Baza tencuielii trebuie umezită sau tratată cu un strat penetrant FixPlus. Tencuiala trebuie acoperită cu ClimateCoating.

**Garantie:**

Producătorul garantează conformitatea tencuielii F-50 cu parametrii tehnici specificați în acest TL, cu condiția respectării principiilor de transport, depozitare, pregătire și aplicare a tencuielii. Producătorul nu este responsabil pentru utilizarea incorectă a mortarului și pentru utilizarea acestuia în scopuri și condiții nespecificate în descrierea tehnică.

Pastrare garantata in ambalajul original, pe paleti si in camera uscata - 12 luni de la data productiei de pe ambalaj.

**parametri tehnici**

|  |  |
| --- | --- |
| Dozarea apei W/F | 0,50-0,55 |
| Greutatea volumetrică a mortarului proaspăt (kg/m3) | ≤ 1,050 |
| Greutatea volumetrică a mortarului întărit (kg/m3) | 550 |
| Rezistența la tracțiune la încovoiere (MPa) | Min. 0,8 |
| Rezistenta la compresiune (MPa) | CS II |
| Aderenta la beton (MPa) | Min. 0,4 |
| Clasificarea reactiei la foc | A1 |
| Durabilitate | 15 cicluri |
| Consum kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

ÎNȘTIINȚARE:

• EN 13914-1 se aplica la proiectarea, pregatirea si executarea tencuielilor exterioare

• Nu este permisă adăugarea suplimentară de lianți, umpluturi și alți aditivi sau filtrarea amestecurilor.

• Amestecul poate fi prelucrat numai la temperaturi ale aerului și substratului de + 5 °C!!! A nu se utiliza când se așteaptă îngheț!

• Pentru amestecarea amestecului trebuie folosită apă potabilă sau apă conformă cu EN1008.

• Eliminarea produsului: Puneți ambalajul uzat într-o groapă de gunoi autorizată. Lăsați materialul nefolosit să se întărească și puneți-l într-o groapă de gunoi municipale. Pregătire proprie - cod deșeu 101311 Deșeuri din alte materiale amestecate care nu sunt enumerate la numerele 101309 și 101310. Masă întărită - cod deșeu 170904 Deșeuri mixte de construcții și demolare care nu sunt enumerate la numerele 170901, 17090

**Prim ajutor**

În caz de probleme de sănătate sau în caz de îndoială, informați medicul.

In caz de inhalare, mutati victima la aer curat, in caz de probleme de respiratie apelati la ajutor medical.

În cazul contactului cu pielea, spălați pielea cu apă curată și săpun. Tratați zonele iritate cu cremă reparatoare.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat pleoapele deschise cu un jet de apă curată timp de 15 minute. și apoi solicitați asistență medicală.

Dacă este înghițit, clătiți-vă gura cu apă, beți 0,5 litri de apă și solicitați ajutor medical. Nu provocați voma.

Produsul poate provoca o reacție alergică în contact cu pielea. Dacă simptomele oricărui impact (iritare) cauzate de contactul cu produsul nu dispar după acordarea primului ajutor, solicitați asistență medicală.

Depozitați la îndemâna copiilor!

**Reguli de siguranță și igienă**

 

Simbol de avertizare: Xi iritant

R37/38 Iritant pentru căile respiratorii și piele.

R41 Risc de leziuni grave ale ochilor.

R43 Poate provoca sensibilizare prin contact cu pielea.

S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S22 Nu respirați praful.

S24 A se evita contactul cu pielea.

S25 A se evita contactul cu ochii.

S26 În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul medicului.

S36/37/39 Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mănuși de protecție și ochelari de protecție sau o protecție facială.

S46 În caz de înghițire, solicitați imediat sfatul medicului și arătați acest recipient sau eticheta.

**Depozitare**

Depozitați produsul într-un loc uscat în ambalajul original - protejați-l de deteriorare, expunere la apă și umiditate relativă ridicată. Dacă sunt respectate condițiile menționate, termenul de valabilitate este de 12 luni de la data marcată pe ambalaj.

**Expediție**

Amestecul uscat este livrat în pungi de hârtie pe paleți acoperiți cu folie.

**Făcut**

în UE pentru SICC Coatings GmbH

**Valabilitate**

Din 1.6.2020

Deoarece utilizarea și prelucrarea produsului nu sunt supuse influenței noastre directe, nu suntem responsabili pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ca urmare a progresului tehnic.