**Легкая штукатурная штукатурка Ф-50** применяется в качестве отделочного слоя внутри и снаружи помещений. Толщина наносимого слоя до 3 мм.

**Подготовка субстрата:**

Наносим штукатурку IsoTex R70. Это окончательная отделка поверхности.

**Общие рекомендации по применению:** Работать при температуре от +5°С до +25°С.

**Важный!** Летом не работайте под прямыми солнечными лучами. Избегайте попадания прямого дождя на штукатурку.

**Примечание:** Штукатурка Ф-50 содержит цемент и известь, которые в сочетании с водой вызывают щелочную реакцию, поэтому при работе со штукатуркой необходимо защищать глаза и кожу. При попадании пластыря в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью.

**Подготовка штукатурки:**

В круглую емкость с плоским дном налейте чистую воду из расчета 4,5-5,5 л на мешок 10 кг. Насыпьте в воду гипс Ф-50.

**Важный!** Всегда используйте для переработки всю упаковку! Частичное употребление содержимого упаковки недопустимо. Тщательно перемешайте в течение 4-5 минут строительным миксером на средней скорости до получения однородной консистенции без комочков. Дайте постоять примерно 5 минут.

Через 5 минут еще раз тщательно перемешайте гипс.

Смешивание в капельном миксере не допускается!!!.

Правильно замешанный раствор имеет однородную консистенцию без комков и прекрасно прилегает к наносимой поверхности.

**Штукатурка Ф-50** предназначена как для ручной, так и для машинной обработки. Нанесите штукатурку толщиной не более 3 мм на основание с ровной поверхностью стены. При ручной обработке нанесите штукатурку на стену шпателем из нержавеющей стали. После нанесения слоя разровняйте штукатурку мастерком и примерно через 20-30 минут после нанесения круговыми движениями разровняйте штукатурку пластиковым шпателем до создания однородной структуры поверхности. Основание штукатурки необходимо увлажнить или обработать проникающим покрытием FixPlus. Штукатурку необходимо покрыть ClimateCoating.

**Гарантия:**

Производитель гарантирует соответствие штукатурки Ф-50 техническим параметрам, указанным в настоящих ТЛ, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения штукатурки. Производитель не несет ответственности за неправильное применение раствора и за его использование в целях и условиях, не указанных в техническом описании.

Гарантийная сохранность в оригинальной упаковке, на поддонах и в сухом помещении – 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Дозирование воды W/F | 0,50-0,55 |
| Объемный вес свежего раствора (кг/м3) | ≤ 1,050 |
| Объемный вес затвердевшего раствора (кг/м3) | 550 |
| Предел прочности при изгибе (МПа) | Мин. 0,8 |
| Прочность на сжатие (МПа) | КС II |
| Адгезия к бетону (МПа) | Мин. 0,4 |
| Классификация реакции на огонь | А1 |
| Долговечность | 15 циклов |
| Расход кг/м2/1 мм (кг) | 0,65 |

УВЕДОМЛЕНИЕ:

• EN 13914-1 применяется к проектированию, подготовке и выполнению наружных штукатурных работ.

• Дополнительное добавление связующих, наполнителей и других добавок или просеивание смесей не допускается.

• Смесь можно обрабатывать только при температуре воздуха и основания + 5°С!!! Не используйте, когда ожидается мороз!

• Для смешивания смеси следует использовать питьевую воду или воду, соответствующую стандарту EN1008.

• Утилизация продукта: Поместите использованную упаковку на разрешенную свалку отходов. Дайте неиспользованному материалу затвердеть и выбросьте его на свалку городских отходов. Заготовка собственного производства - код отходов 101311 Отходы прочих смешанных материалов, не включенных под номера 101309 и 101310. Затвердевшая масса - код отходов 170904 Смешанные отходы строительства и сноса, не включенные под номера 170901, 17090

**Первая помощь**

В случае проблем со здоровьем или в случае сомнений сообщите об этом врачу.

При вдыхании вынести пострадавшего на свежий воздух, при проблемах с дыханием обратиться за медицинской помощью.

В случае попадания на кожу промойте кожу чистой водой с мылом. Обработайте раздраженные участки восстанавливающим кремом.

При попадании в глаза немедленно промыть открытые веки струей чистой воды в течение 15 мин. а затем обратитесь за медицинской помощью.

При проглатывании прополоскать рот водой, выпить 0,5 л воды и обратиться за медицинской помощью. Не вызывает рвоту.

Продукт может вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу. Если симптомы любого воздействия (раздражения), вызванного контактом с продуктом, не исчезли после оказания первой помощи, обратитесь за медицинской помощью.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Правила безопасности и гигиены**

 

Предупреждающий символ: Си раздражает.

R37/38 Раздражает дыхательные пути и кожу.

R41 Опасность серьезного повреждения глаз.

R43 Может вызвать сенсибилизацию при контакте с кожей.

S2 Хранить в недоступном для детей месте.

S22 Не вдыхать пыль.

S24 Избегать контакта с кожей.

S25 Избегать попадания в глаза.

S26 При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

S36/37/39 Носите подходящую защитную одежду, защитные перчатки и защитные очки или защитную маску.

S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку.

**Хранилище**

Храните изделие в сухом месте в оригинальной упаковке – предохраняйте его от повреждений, воздействия воды и повышенной относительной влажности. При соблюдении заявленных условий срок годности составляет 12 месяцев со дня, указанного на упаковке.

**Экспедиция**

Сухая смесь поставляется в бумажных мешках на поддонах, покрытых пленкой.

**Сделал**

в ЕС для SICC Coatings GmbH

**Период действия**

С 1.6.2020

Поскольку использование и обработка продукта не подвержены нашему прямому влиянию, мы не несем ответственности за ущерб, причиненный его неправильным использованием. Мы оставляем за собой право вносить изменения в результате технического прогресса.