**Ľahká štuková omietka F-50** sa používa ako dokončovacia vrstva pre interiér a exteriér. Aplikovaná hrúbka vrstvy do 3 mm.

**Príprava podkladu:**

Štuk aplikujeme na IsoTex R70. Je to finálna povrchová úprava.

**Všeobecné odporúčania pre použitie:** Práce vykonávajte pri teplote medzi +5°C a +25°C.

**Dôležité!** V lete nepracujte pri priamom slnečnom svetle. Vyvarujte sa priamemu pôsobeniu dažďa na omietku.

**Poznámka:** Omietka F-50 obsahuje cement a vápno, ktoré v kombinácii s vodou vyvolávajú alkalickú reakciu, preto pri práci s omietkou je nutné chrániť oči a pokožku. Ak sa omietka dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

**Príprava omietky:**

Nalejte čistú vodu v pomere 4,5 – 5,5 l na 10 kg vrece do guľatej nádrže s plochým dnom. Do vody nasypte omietku F-50.

**Dôležité!** Na spracovanie vždy použite celé balenie! Čiastočná spotreba obsahu balenia je neprípustná. Dôkladne premiešajte po dobu 4-5 minút, stavebným miešadlom so strednými otáčkami, aby sa získala homogénna konzistencia bez hrudiek. Nechajte odstáť cca 5 minút.

Po 5 minútach omietku dôkladne opäť premiešajte.

Je neprípustné miešanie v spádovej miešačke !!!.

Správne premiešaná malta má homogénnu konzistenciu bez hrudiek a dokonale priľne k nanášanému povrchu.

**Omietka F-50** je určená na ručné aj strojové spracovanie. Na podklad s rovnomerným povrchom steny nanášajte omietku v hrúbke max 3 mm. Pri ručnom spracovaní naneste omietku na stenu nerezovou stierkou. Po nanesení vrstvy vyrovnajte omietku stierkou a cca 20-30 minút po nanesení omietku zarovnajte kruhovými pohybmi plastovou stierkou a vytvorte homogénnu povrchovú štruktúru. Podklad omietky je nutné zvlhčiť, alebo opatriť penetračným náterom FixPlus Omietku je nutné opatriť náterom ClimateCoating.

**Záruka:**

Výrobca zaručuje zhodu omietky F-50 s technickými parametrami uvedenými v tomto TL za predpokladu, že sú dodržané zásady prepravy, skladovania, prípravy a aplikácie omietky. Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie malty a za jej použitie na účely a podmienky neuvedené v technickom popise.

Zaručená skladovateľnosť v originálnom balení, na paletách av suchej miestnosti - 12 mesiacov od dátumu výroby na obale.

**Technické parametre**

|  |  |
| --- | --- |
| Dávkovanie vody W/F | 0,50-0,55 |
| Objemová hmotnosť čerstvej malty (kg/m3) | ≤1.050 |
| Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty (kg/m3) | 550 |
| Pevnosť v ťahu za ohybu (MPa) | Min. 0,8 |
| Pevnosť v tlaku (MPa) | CS II |
| Prídržnosť na betóne (MPa) | Min. 0,4 |
| Klasifikácia reakcie na oheň | A1 |
| Trvanlivosť | 15 cyklov |
| Spotreba kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

UPOZORNENIE:

• Na navrhovanie, prípravu a vykonávanie vonkajších omietok platí EN 13914-1

• Dodatočné pridávanie spojív, plnivá a iných prísad alebo preosievanie zmesí je neprípustné.

• Zmes je možné spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu na + 5 °C!!! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať!

• Na rozmiešanie zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN1008.

• Likvidácia výrobku: Použité obaly uložte na povolenú skládku odpadov. Nespotrebovaný materiál nechajte vytvrdnúť a uložte na skládku komunálneho odpadu. Vlastný prípravok – kód odpadu 101311 Odpady z iných zmesných materiálov neuvedených pod číslami 101309 a 101310. Vytvrdená hmota – kód odpadu 170904 Zmiešané stavebné a demolačné odpady neuvedené pod číslami 170901, 17090

**Prvá pomoc**

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára.

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch, pri dychových problémoch privolať lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou umyte pokožku čistou vodou a mydlom. Podráždené miesta ošetrite reparačným krémom.

Pri zasiahnutí očí, ihneď premývajte pri otvorených očných viečkach prúdom čistej vody po dobu 15 min. a následne vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití vypláchnite ústa vodou, vypite 0,5 litra vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.

Prípravok môže vyvolať alergickú reakciu pri styku s pokožkou. Pokiaľ príznaky akéhokoľvek zasiahnutia (podráždenia) vyvolaného kontaktom s výrobkom neodznejú po poskytnutí prvej pomoci, vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladujte mimo dosahu detí!

**Bezpečnost a hygienické predpisy**

 

Signálne slovo: **Nebezpečenstvo**

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo štítok výrobcu.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.

P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky alebo vyrážke

P333+P313: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P304+P340: PO VDÝCHNUTÍ: Preniesť osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.

P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

P501 Odstráňte obsah / obal na zbernom mieste určenom podľa miestnych predpisov.

**Skladovanie**

Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch – chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu, vyznačenom na obale.

**Expedícia**

Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach na paletách krytých fóliou.

**Vyrobené**

v EÚ pre SICC Coatings GmbH

**Platnosť**

Od 1.6.2020

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku.