**Hafif sıva sıva F-50,** iç ve dış mekanlarda son kat olarak kullanılır. 3 mm'ye kadar uygulanan katman kalınlığı.

**Substratın hazırlanması:**

IsoTex R70'e sıva uyguluyoruz. Son yüzey işlemidir.

**Genel kullanım önerileri:** +5°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda çalışın.

**Önemli!** Yaz aylarında doğrudan güneş ışığı altında çalışmayın. Sıvanın üzerine doğrudan yağmur yağmasını önleyin.

**Not:** F-50 sıva, su ile birleştiğinde alkali reaksiyona neden olan çimento ve kireç içerir, bu nedenle sıva ile çalışırken gözleri ve cildi korumak gerekir. Alçı gözünüze kaçarsa, derhal suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.

**Alçı hazırlığı:**

Düz tabanlı yuvarlak bir tanka 10 kg'lık torba başına 4,5-5,5 l oranında temiz su dökün. F-50 sıvasını suya dökün.

**Önemli!** İşleme için daima paketin tamamını kullanın! Paket içeriğinin kısmen tüketilmesi kabul edilemez. Topaksız, homojen bir kıvam elde edene kadar orta hızda bir inşaat mikseri ile 4-5 dakika iyice karıştırın. Yaklaşık 5 dakika bekletin.

5 dakika sonra alçıyı tekrar iyice karıştırın.

Damla karıştırıcıda karıştırmaya izin verilmez !!!.

Düzgün karıştırılan harç, topaklanma olmadan homojen bir kıvama sahiptir ve uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.

**Alçı F-50** hem manuel hem de makine işlemeye yöneliktir. Duvar yüzeyi düzgün olacak şekilde tabana maksimum 3 mm kalınlığında sıva uygulayın. Manuel işlem için sıvayı paslanmaz çelik mala ile duvara uygulayın. Katmanı uyguladıktan sonra sıvayı mala ile düzeltiniz ve uygulamadan yaklaşık 20-30 dakika sonra homojen bir yüzey yapısı oluşturacak şekilde plastik mala ile dairesel hareketlerle sıvayı düzeltiniz. Sıvanın tabanı nemlendirilmeli veya FixPlus nüfuz edici kaplama ile kaplanmalıdır.

**Garanti:**

Üretici, sıvanın taşıma, depolama, hazırlama ve uygulama esaslarına uyulması şartıyla F-50 sıvanın bu TL'da belirtilen teknik parametrelere uygunluğunu garanti eder. Üretici, harcın hatalı kullanımından ve teknik açıklamada belirtilmeyen amaç ve şartlarda kullanılmasından sorumlu değildir.

Orijinal ambalajında, paletlerde ve kuru bir odada garantili saklama - ambalajın üzerindeki üretim tarihinden itibaren 12 ay.

**teknik parametreler**

|  |  |
| --- | --- |
| Su dozajı W/F | 0,50-0,55 |
| Taze harcın hacimsel ağırlığı (kg/m3) | ≤ 1,050 |
| Sertleşmiş harcın hacimsel ağırlığı (kg/m3) | 550 |
| Eğilme gerilme mukavemeti (MPa) | Min. 0,8 |
| Basınç dayanımı (MPa) | CS II |
| Betona yapışma (MPa) | Min. 0,4 |
| Yangına tepkinin sınıflandırılması | A1 |
| Dayanıklılık | 15 döngü |
| Tüketim kg/m2/1 mm (kg) | 0,65 |

FARK ETME:

• EN 13914-1, dış sıvanın tasarımı, hazırlanması ve uygulanması için geçerlidir

• İlave bağlayıcıların, dolgu maddelerinin ve diğer katkı maddelerinin eklenmesine veya karışımların elenmesine izin verilmez.

• Karışım yalnızca + 5 °C'lik hava ve yüzey sıcaklıklarında işlenebilir!!! Don beklendiğinde kullanmayınız!

• Karışımın karıştırılmasında içme suyu veya EN1008'e uygun su kullanılmalıdır.

• Ürünün imhası: Kullanılmış ambalajı yetkili bir atık çöplüğüne atın. Kullanılmayan malzemenin sertleşmesine izin verin ve belediye atık çöplüğüne atın. Kendi hazırlığı - atık kodu 101311 101309 ve 101310 numaralarında listelenmeyen diğer karışık malzemelerden kaynaklanan atıklar. Sertleşmiş kütle - atık kodu 170904 170901, 17090 numaralarında listelenmeyen karışık inşaat ve yıkım atıkları

**İlk yardım**

Sağlık sorunları veya şüphe durumunda doktora bilgi veriniz.

Solunması halinde mağduru temiz havaya çıkarın, nefes almada zorluk olması durumunda tıbbi yardım isteyin.

Ciltle teması halinde cildi temiz su ve sabunla yıkayın. Tahriş olmuş bölgeleri onarıcı kremle tedavi edin.

Gözlerle teması halinde, derhal göz kapaklarını açık olarak 15 dakika boyunca temiz su ile yıkayın. ve ardından tıbbi yardım isteyin.

Yutulması halinde ağzınızı suyla çalkalayın, 0,5 litre su için ve tıbbi yardım alın. Kusmaya çalışmayın.

Ürün cilt ile temasında alerjik reaksiyona neden olabilir. Ürünle temastan kaynaklanan herhangi bir darbe (tahriş) belirtileri ilk yardım yapıldıktan sonra kaybolmazsa tıbbi yardım isteyin.

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın!

**Güvenlik ve hijyen düzenlemeleri**

 

Uyarı sembolü: Xi tahriş edici

R37/38 Solunum yollarını ve cildi tahriş eder.

R41 Gözlerde ciddi hasar tehlikesi.

R43 Cilt ile temasında hassasiyete neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

S22 Tozunu solumayın.

S24 Cilt ile temasından kaçının.

S25 Gözlerle temasından kaçının.

S26 Gözle teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S36/37/39 Uygun koruyucu kıyafet, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanın.

S46 Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın ve bu kabı veya etiketi gösterin.

**Depolamak**

Ürünü kuru bir yerde, orijinal ambalajında saklayın; hasardan, suya ve yüksek bağıl neme maruz kalmaktan koruyun. Belirtilen şartlara uyulduğu takdirde raf ömrü ambalajın üzerinde belirtilen tarihten itibaren 12 aydır.

**Sefer**

Kuru karışım, folyoyla kaplı paletler üzerindeki kağıt torbalarda teslim edilir.

**Yapılmış**

AB'de SICC Coatings GmbH adına

**Geçerlilik**

1.6.2020'den itibaren

Ürünün kullanımı ve işlenmesi doğrudan etkimize tabi olmadığından, yanlış kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu değiliz. Teknik ilerlemenin bir sonucu olarak değişiklik yapma hakkımız saklıdır.