**Світла ліпнина Ф-50** використовується як фінішний шар для внутрішніх і зовнішніх робіт. Товщина нанесеного шару до 3 мм.

**Підготовка субстрату:**

Наносимо штукатурку на IsoTex R70. Це остаточна обробка поверхні.

**Загальні рекомендації щодо застосування:** Працювати при температурі від +5°C до +25°C.

**важливо!** Влітку не працюйте під прямими сонячними променями. Уникайте прямого попадання дощу на штукатурку.

**Примітка:** штукатурка Ф-50 містить цемент і вапно, які в поєднанні з водою викликають лужну реакцію, тому при роботі зі штукатуркою необхідно захищати очі і шкіру. Якщо пластир потрапив в очі, негайно промийте їх водою та зверніться до лікаря.

**Підготовка штукатурки:**

У круглу ємність з плоским дном налити чисту воду з розрахунку 4,5-5,5 л на мішок 10 кг. Налийте у воду гіпс F-50.

**важливо!** Для обробки завжди використовуйте всю упаковку! Часткове споживання вмісту упаковки неприпустимо. Ретельно перемішати протягом 4-5 хвилин будівельним міксером на середній швидкості до отримання однорідної консистенції без грудочок. Дати постояти приблизно 5 хвилин.

Через 5 хвилин штукатурку ще раз ретельно перемішати.

Змішування в крапельному міксері не допускається !!!.

Правильно замішаний розчин має однорідну консистенцію без грудок і відмінно зчіплюється з нанесеною поверхнею.

**Штукатурка Ф-50** призначена як для ручної, так і для машинної обробки. На основу з рівною поверхнею стіни нанести штукатурку товщиною не більше 3 мм. Для обробки вручну штукатурку нанесіть на стіну кельмою з нержавіючої сталі. Після нанесення шару штукатурку розрівняйте кельмою і приблизно через 20-30 хвилин після нанесення розрівняйте штукатурку круговими рухами пластикової кельми до створення однорідної структури поверхні. Основу штукатурки необхідно зволожити або обробити проникаючим покриттям FixPlus.

**Гарантія:**

Виробник гарантує відповідність штукатурки Ф-50 технічним параметрам, зазначеним у цій ТУ, за умови дотримання принципів транспортування, зберігання, приготування та нанесення штукатурки. Виробник не несе відповідальності за використання розчину не за призначенням, а також за використання в цілях і умовах, не зазначених у технічному описі.

Гарантований термін зберігання в оригінальній упаковці, на піддонах і в сухому приміщенні - 12 місяців від дати виробництва, зазначеної на упаковці.

**Технічні параметри**

|  |  |
| --- | --- |
| Дозування води W/F | 0,50-0,55 |
| Об'ємна вага свіжого розчину (кг/м3) | ≤ 1,050 |
| Об'ємна вага затверділого розчину (кг/м3) | 550 |
| Межа міцності на вигин (МПа) | Хв. 0,8 |
| Міцність на стиск (МПа) | CS II |
| Зчеплення з бетоном (МПа) | Хв. 0,4 |
| Класифікація реакції на вогонь | A1 |
| Довговічність | 15 циклів |
| Витрата кг/м2/1 мм (кг) | 0,65 |

ПРИМІТКА:

• EN 13914-1 застосовується до проектування, підготовки та виконання зовнішньої штукатурки

• Додаткове додавання в'яжучих, наповнювачів та інших добавок або просіювання сумішей не допускається.

• Обробляти суміш можна тільки при температурі повітря і основи + 5 °C!!! Не використовувати при очікуванні заморозків!

• Для змішування суміші слід використовувати питну воду або воду, що відповідає EN1008.

• Утилізація виробу: помістіть використану упаковку на авторизоване сміттєзвалище. Дайте невикористаному матеріалу затвердіти та відправте його на міське сміттєзвалище. Власна підготовка - код відходів 101311 Відходи з інших змішаних матеріалів, не зазначених під номерами 101309 та 101310. Затверділа маса - код відходів 170904 Змішані відходи будівництва та знесення, не зазначені під номерами 170901, 17090

**Перша допомога**

У разі проблем зі здоров'ям або у разі сумнівів повідомте лікаря.

У разі вдихання винести потерпілого на свіже повітря, у разі проблем з диханням викликати медичну допомогу.

У разі потрапляння на шкіру промийте шкіру чистою водою з милом. Обробіть роздратовані ділянки відновлюючим кремом.

У разі потрапляння в очі негайно промийте відкриті повіки струменем чистої води протягом 15 хв. а потім зверніться за медичною допомогою.

При ковтанні прополоскати рот водою, випити 0,5 л води та звернутися за медичною допомогою. Не викликати блювоту.

Продукт може викликати алергічну реакцію при контакті зі шкірою. Якщо симптоми будь-якого впливу (подразнення), викликаного контактом із продуктом, не зникають після надання першої допомоги, зверніться до лікаря.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

**Правила техніки безпеки та гігієни**

 

Попереджувальний символ: Xi подразнює

R37/38 Подразнює дихальні шляхи та шкіру.

R41 Ризик серйозного пошкодження очей.

R43 Може викликати сенсибілізацію при контакті зі шкірою.

S2 Зберігати в недоступному для дітей місці.

S22 Не вдихати пил.

S24 Уникати контакту зі шкірою.

S25 Уникати контакту з очима.

S26 У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря.

S36/37/39 Одягайте відповідний захисний одяг, захисні рукавички та захисні окуляри або щиток для обличчя.

S46 У разі проковтування негайно зверніться до лікаря та покажіть цей контейнер або етикетку.

**Зберігання**

Зберігайте продукт у сухому місці в оригінальній упаковці - бережіть його від пошкоджень, впливу води та високої відносної вологості. При дотриманні зазначених умов термін придатності становить 12 місяців з дати, зазначеної на упаковці.

**Експедиція**

Суха суміш доставляється в паперових мішках на піддонах, покритих плівкою.

**зроблено**

в ЄС для SICC Coatings GmbH

**Термін дії**

З 01.06.2020р

Оскільки використання та обробка продукту не є предметом нашого прямого впливу, ми не несемо відповідальності за збитки, спричинені його неправильним використанням. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в результаті технічного прогресу.